**ANALYSIS REPORT OF MARBLE SAND**

 **COLOUR COATED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Percentage** |
| Calcium Oxide  | Cao | 31.00  |
| Silica  | Sio2 |  6.00 |
| Alumina  | Al203 | 0.5 |
| Ferric Oxide  | Fe203 | 0.5 |
| Titanium Oxide  | Tio2 | Nil |
| Manganese Oxide  | MnO | 0.01 |
| Sodium Oxide  | Na2O | 0.05 |
| Potasium Oxide  | K2O | 0.01 |
| Magnesium Oxide  | MgO |  23.00  |
| Loss of Ignition |  | 0.02 |

 **Probable Composition**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calcium Carbonate  | CaCo3 | 50 |
| Magnesium Carbonate  | MgC03 | 46  |

**For Kalpana Minerals Pvt. Ltd.**