**ANALYSIS REPORT OF MARBLE SAND**

**COLOUR COATED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Percentage** |
| Calcium Oxide | Cao | 31.00 |
| Silica | Sio2 | 6.00 |
| Alumina | Al203 | 0.5 |
| Ferric Oxide | Fe203 | 0.5 |
| Titanium Oxide | Tio2 | Nil |
| Manganese Oxide | MnO | 0.01 |
| Sodium Oxide | Na2O | 0.05 |
| Potasium Oxide | K2O | 0.01 |
| Magnesium Oxide | MgO | 23.00 |
| Loss of Ignition |  | 0.02 |

**Probable Composition**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calcium Carbonate | CaCo3 | 50 |
| Magnesium Carbonate | MgC03 | 46 |

**For Kalpana Minerals Pvt. Ltd.**